****

**4-GL3B-02821 RI-145/80 PVC GLOSS WHITE TC9 AP900 WK 135 RIT/GRY**

***Верхний слой***

Мягкий глянцевый винил белого цвета

Тип мягкий винил

Цвет Белый

Плотность 110 г/м2 +/-10% ISO 536

Толщина 80µ +/-10% ISO 534-80

***Клеевой слой***

Акриловый перманентный клеящий слой, демонстрирующий хорошие клеящие свойства на протяжении всего полотна на различных поверхностях. Разработан для применения на обширном ассортименте поверхностей, таких как стекло, термопластик, полистирол, поливинилхлорид. Не предназначен для применения на неровных поверхностях (например, полиэтилен и полипропилен).

Наименование AP900

Тип Акриловый перманентный слой

Мин. температура материала

при его применении +10°C

Эксплуатационная температура -30°C /+120°C

Прочность на срез высокая

Показатель сцепления 6N/25mm FINAT FTM9

Окончательное склеивание 9N/25mm FINAT FTM2

Клеевой слой утвержден ISEGA и позволяет использовать на сухих и влажных поверхностях.

***Подложка***

Подложка без насечек.

Тип Силиконизированная бумага

Цвет Белый

Плотность 135г/м2 +/-10% ISO 536

Толщина 135µ +/-10% ISO 534

***Применение***

Предназначена для изготовления многоцветных этикеток, стикеров и рекламных материалов со средним показателем долговечности при использовании в наружной рекламе.

***Способы печати***

Может быть использована при офсетной и УФ-печати и обработке.

***Срок годности***

24 месяца при следующих условиях хранения:

- температура 22°C +/- 2°C и относительная влажность 50 +/- 5%,

- сухой и чистый склад,

- хранение в заводской упаковке,

- хранение вне доступа прямых солнечных лучей или источников тепла.

